项目公示信息（科学技术进步奖）

一、项目名称：西部浅埋煤层风积沙似膏体窄条带充填开采关键技术与应用

## 二、提名者及提名意见

提名单位：陕西省煤炭学会

## 三、项目简介

本项目属于矿山工程技术基础科学及应用领域。

地处鄂尔多斯盆地南缘的陕北地区属典型的生态脆弱区，是我国重要能源战略承接地之一，也是我国四大国家级能源化工基地之一，煤炭资源丰富，现代煤化工及相关冶金产业发达，辖区拥有“世界镁都”之称的府谷县。大力解决西部生态脆弱区浅埋煤层保水开采及陕北典型冶金工业固体废弃物无害化处理与规模化消纳难题是实现西部矿山绿色可持续开发，促进生态文明建设、改善人民生活质量的重要举措。窄条带充填开采是实现西部典型生态脆弱区浅埋煤层保水开采有效工艺，其广泛推广与应用受限于充填成本过高等典型问题，开发基于典型煤-镁产业（尤其是金属镁冶炼产业）固体废弃物基矿用充填胶凝材料是有效降低充填成本，实现典型煤-镁产业固体废弃物规模化消纳与资源化循环利用的重要举措。但新型改性镁渣基胶凝材料研发、充填材料基准配比与水化作用机理、充填料浆管输与采空区内流动行为、充填体力学响应机制、覆岩载荷传递规律等诸多问题尚未揭示清楚，缺乏系统的科学依据。

本项目依托国家自然科学基金项目、陕西省创新能力支撑计划项目和中国博士后科学基金项目，以“新型胶凝材料研发→充填材料水化机理→料浆管输与采场内流动行为→料浆输运可视化监测→充填体力学响应→成套工艺与技术”为研究主线，取得了如下创新性研究成果：

- 研发了新型改性镁渣基胶凝材料。在不改变原有镁生产工艺和镁锭品质情况下，创新了镁渣“前处理”技术。针对镁渣存在粉末化和活性低2个先天性缺陷，以正硅酸二钙的相变为主攻方向，通过稳定剂改性的炼镁还原渣制备一种新型的水硬性胶凝材料。

- 基于Krstulovic-Dabic水化动力学理论，研究了多场耦合作用下风积沙-粉煤灰基似膏体充填材料的水化作用机理。量化了充填材料的反应速率常数K、反应级数n和表观活化能Ea等动力学参数，表征了其水化反应的三个阶段（结晶成核与晶体生长（NG）、相边界反应（I）和扩散（D）），揭示了风积沙-粉煤灰基似膏体充填材料水化反应程度和水化反应规律。

- 从料浆在充填管道内部的流变特性入手，提出一种适用于风积沙-粉煤灰基似膏体充填管道多相流检测的多源异构ERT/UCT双模态层析检测方法。通过基于相分布图像识别的管道堵塞过程研究，以图像特征对管道阻塞过程、程度进行量化表征，揭示管道堵塞过程中流速、压力等参数的变化规律，从可视化角度准确地判断管道运行的异常情况，实现对即将发生的堵塞、泄漏事故进行预警。

- 揭示了浅埋煤层风积沙-粉煤灰基似膏体“窄条带”充填开采的覆岩载荷传递规律。“窄条带”充填开采置换的轮次越多，覆岩载荷传递至各轮次充填体的载荷越趋于均匀，充填体的稳定性越好，覆岩整体沉降均匀，对地表产生的影响越小。

- 构建了“窄条带”充填保水开采技术体系。基于浅埋煤层条带充填开采风积沙、粉煤灰、水泥基准材料，风积沙：粉煤灰：水泥（质量比）=6.0:2.4:1.6的基准配比，工作面巷道沿煤层底板或煤层顶板的布置方式，条带巷道顶部敷设导气管道的接顶控制，以及围岩、巷道、充填体、地表综合变形监测体系的确定，明确了浅埋煤层充填保水开采的单倍基准、双倍基准和三倍基准三种工艺类型，形成了适于西部生态脆弱区浅埋煤层保水充填开采成套技术体系。

本项目相关成果先后在煤炭学报、Applied Catalysis B: Environmental及Construction and Building Materials等国内外著名学术期刊发表代表性论文30篇，其中SCI、EI收录25篇，成果得到了国内外同行的认可；获批国家发明专利20项，出版学术专著1部，解决了煤炭开采的一个重大理论与技术难题，为提升我国煤炭开采技术水平做出了贡献；研究成果具有很强的市场竞争力和极大推广应用价值，在典型生态脆弱区充填保水开采工程中得到了检验和完善，形成系列化实用理论与技术，达到国际领先水平。成果已在榆林市上河煤矿、榆阳区常兴煤矿、泰普煤业等矿井推广应用，经济社会效益显著。

## 四、客观评价

中国煤炭工业协会鉴定意见：

2020年12月8日，中国煤炭工业协会在西安组织有关专家组成鉴定委员会，对西安科技大学、陕西西矿工程勘察设计有限公司、圣拓（陕西）矿业有限公司、榆林市上河煤矿、榆林市榆阳区常兴煤矿、榆林市榆阳区泰普煤业有限公司、榆林泰发祥矿业有限公司、榆林市榆阳区农垦榆卜界煤矿合作完成的《浅埋煤层风积沙似膏体窄条带充填开采关键技术与应用》项目进行了成果鉴定，鉴定委员会在听取了项目组汇报，审阅了相关资料，经质询讨论，形成如下鉴定意见：

1. 项目提供的资料齐全，符合鉴定要求。

2. 主要成果及创新点：

1）量化了充填材料的反应速率常数K、反应级数n和表观活化能Ea等动力学参数，表征了其水化反应的三个阶段（结晶成核与晶体生长（NG）、相边界反应（I）和扩散（D）），揭示了风积沙-粉煤灰基似膏体充填材料水化反应程度和水化反应规律。

2）提出了一种适用于风积沙-粉煤灰基似膏体充填管道多相流检测的多源异构ERT/UCT双模态层析检测方法，揭示了管道堵塞过程中流速、压力等参数的变化规律，实现了对即将发生的堵塞、泄漏事故进行预警。

3）研制了集数据采集、监测、反馈和显示系统为一体的多功能采场风积沙-粉煤灰基似膏体充填料浆流动沉降试验平台，揭示了浅埋煤层风积沙-粉煤灰基似膏体窄条带充填开采的覆岩载荷传递规律和充填料浆在流动沉降过程中的分层规律和不均匀特性形成机理。

4）构建了“窄条带”充填保水开采技术体系。

鉴定委员会认为，项目研究达到了预期目标，同意通过鉴定，技术成果达到国际领先水平。

建议：在类似条件矿井推广应用。

## 五、代表性论文专著目录（限5条）

| 序号 | 论文专著名称 | 刊名 | 作者 | 第一完成单位 | 年卷页码 | 发表时间 | 通讯 作者 | 第一 作者 | 国内作者 | SCI他引次数 | 他引总次数 | 知识产权是否归国内所有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山功能性充填基础理论与应用探索 | 煤炭学报 | 刘浪，辛杰，张波，张小艳，王美，邱华富，陈柳 | 西安科技大学 | 2018,43(07):1811-1820 | 2018-7-15 | 刘浪 | 刘浪 | 刘浪，辛杰，张波，张小艳，王美，邱华富，陈柳 | 3 | 14 | 是 |
| 2 | Experimental investigation on the relationship between pore characteristics and unconfined compressive strength of cemented paste backfill | Construction and Building Materials | Lang Liu(刘浪)，Zhiyu Fang(方志余)，Chongchong Qi(齐冲冲)，Bo Zhang(张波)，Lijie Guo(郭立杰)，KI-IL Song | 西安科技大学 | 2018,179: 254-264. | 2018-8-10 | 刘浪 | 刘浪 | 刘浪，方志余，齐冲冲，张波，郭立杰 | 71 | 71 | 是 |
| 3 | Numerical study on the pipe flow characteristics of the cemented paste backfill slurry considering hydration effects | Podwer Technology | Lang Liu(刘浪)，Zhiyu Fang(方志余)，Chongchong Qi(齐冲冲)，Bo Zhang(张波)，Lijie Guo(郭立杰), KI-IL Song | 西安科技大学 | 2019,343: 454-464 | 2019-2-1 | 刘浪 | 刘浪 | 刘浪，方志余，齐冲冲，张波，郭立杰 | 45 | 47 | 是 |
| 4 | Hydrodesulfurization of 4,6-dimethyldibenzothiophene over NiMo sulﬁde catalysts supported on meso-microporous Y zeolite with diﬀerent mesopore sizes | Applied Catalysis B: Environmental | Wenwu Zhou(周文武)，Qiang Wei(魏强)，Yasong Zhou(周亚松)，Meifang Liu(刘美芳)，Sijia Ding(丁思佳)，Qi Yang(杨琦) | 西安科技大学 | 2018,378:212-224 | 2018-12-15 | 周文武，周亚松 | 周文武 | 周文武，魏强，周亚松，刘美芳，丁思佳，杨琦 | 33 | 35 | 是 |
| 5 | Experimental and numerical investigations of heat transfer and phase change characteristics of cemented paste backfill with PCM | Applied Thermal engineering | Mei Wang(王美)，Lang Liu(刘浪)， Xiaoyan Zhang(张小艳)， Liu Chen(陈柳)，Shiqi Wang(王诗祺)，Yuhang Jia(贾宇航) | 西安科技大学 | 2019,150:121-131 | 2019-3-5 | 王美 | 刘浪 | 王美，刘浪，张小艳，陈柳，王诗祺，贾宇航 | 22 | 23 | 是 |
| 6 | Experimental investigation of solid-liquid two-phase flow in cemented rock-tailings backfill using Electrical Resistance Tomography | Construction and Building Materials | Lang Liu(刘浪)，Zhiyu Fang(方志余), Yongping Wu(伍永平), Xingping Lai(来兴平), Pai Wang(王湃), KI-IL Song | 西安科技大学 | 2018,175: 267-276 | 2018-6-30 | 王湃 | 刘浪 | 刘浪，方志余，伍永平，来兴平，王湃 | 19 | 23 | 是 |
| 7 | An adaptive electrical resistance tomography sensor with flow pattern recognition capability | Journal of Central South University | Pai Wang (王湃)，Yangbo Li (李阳博)，Mei Wang (汪梅)， Xuebin Qin(秦学斌)， Lang Liu(刘浪) | 西安科技大学 | 2019,26(3): 612-622 | 2019-3-20 | 王湃 | 王湃 | 王湃，李阳博，汪梅，秦学斌，刘浪 | 2 | 3 | 是 |
| 8 | 青岗坪煤矿综放面矿压规律及支架适应性研究 | 西安科技大学学报 | 唐仁龙，李龙清，邵小平，唐永刚，张杰 | 西安科技大学 | 2016,36(3):336-342 | 2016-5 | 唐仁龙 | 唐仁龙 | 唐仁龙，李龙清，邵小平，唐永刚，张杰 | 0 | 2 | 是 |

六、主要知识产权和标准规范等目录（限10件）

| 序号 | 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 专利号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家发明专利 | 一种胶结充填体力学响应特性测试系统及方法 | 中国 | CN108240940B | 2019-01-01 | CN201810099205.8 | 西安科技大学 | 刘浪，秦学斌，张波，陈柳，王湃，张小艳，孙伟博，王美，王燕，邱华富 |
| 2 | 国家发明专利 | 一种近水平煤层基本顶岩层极限跨距的计算方法 | 中国 | CN105804736B | 2019-03-15 | CN201610323022.0 | 西安科技大学 | 邵小平 |
| 3 | 国家发明专利 | 一种带有调平装置的相似材料模拟实验架 | 中国 | CN205910185U | 2017-01-25 | CN201620822338.X | 西安科技大学 | 李龙清，赵凯浪，唐仁龙，张晨，张欢欢，李超 |
| 4 | 国家发明专利 | 基于ERT系统的重建图像质量评价方法 | 中国 | CN110111326B | 2021-01-15 | CN201910405133.X | 西安科技大学 | 王湃; 宋波; 李佳庆; 秦学斌; 李阳博; 刘浪; 张波 |
| 5 | 国家发明专利 | 基于EIT层析成像的不同流体模型识别及堵管定位方法 | 中国 | CN109801290B | 2021-01-08 | CN201910109105.3 | 西安科技大学 | 秦学斌; 纪晨晨; 陈菲; 王卓; 李瑞琪; 刘浪; 王湃; 张波; 王美; 赵玉娇; 张小艳; 郇超; 邱华富 |
| 6 | 国家发明专利 | 基于SEM图像的胶结充填体力学响应特性预测方法 | 中国 | CN108256258B | 2019-01-25 | CN201810098527.0 | 西安科技大学 | 秦学斌，刘浪，王湃，陈柳，张波，王美，张小艳，孙伟博，王燕，邱华富，辛杰，方治余，朱超 |
| 7 | 国家发明专利 | 基于敏感性微观参数预测胶结充填体力学响应特性的方法 | 中国 | CN108229062B | 2019-03-01 | CN201810098529.X | 西安科技大学 | 张波，刘浪，秦学斌，陈柳，王湃，王美，张小艳，孙伟博，邱华富，王燕 |
| 8 | 国家发明专利 | 一种建造在矿井井下的能源储库群及其建造方法 | 中国 | CN108561184B | 2019-04-19 | CN201810406614.8 | 西安科技大学 | 张波，刘浪，王美，张小艳，王湃，陈柳，秦学斌，景宏君，王燕，邱华富，孙伟博，方治余，辛杰 |
| 9 | 软件著作权 | 基于图像处理的胶结充填体微观组织结构识别软件 | 中国 | ———— | 2018-03-23 | 2018SR196038 | 西安科技大学 | 周文武，刘浪，秦学斌，邵小平，张波，赵玉娇，王美，唐仁龙，李龙清，郇超，王湃 |
| 10 | 软件著作权 | 基于图像处理的胶结充填体微观参数加权概率熵的识别软件 | 中国 | ———— | 2018-03-23 | 2018SR196051 | 西安科技大学 | 刘浪，周文武，唐仁龙，秦学斌，李龙清，邵小平，张波，王美，王湃，赵玉娇 |

七、主要完成人情况

| 姓名 | 排名 | 行政 职务 | 技术 职称 | 工作 单位 | 完成 单位 | 对本项目贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘浪 | 1 | 无 | 教授 | 西安科技大学 | 西安科技大学 | 在项目中担任项目负责人，负责总体技术攻关，为本项目的第1完成人：开发了新型胶凝材料，建立了水化动力学模型，开发了成套充填开采技术。对5个创新性研究成果均有重要贡献，主持或参与发表论文1，2，3，5，6，7；主持或参与完成知识产权1，4，5，6，7，8，9，10。 |
| 邵小平 | 2 | 能源学院副院长 | 副教授 | 西安科技大学 | 西安科技大学 | 担任项目主要完成人之一，构建了窄条带开采技术体系。对创新性研究成果5有主要贡献，主持或参与发表代表作8；主持或参与完成知识产权2，9，10。 |
| 李龙清 | 3 | 无 | 教授 | 西安科技大学 | 西安科技大学 | 担任项目主要完成人之一，确定了浅埋煤层条带充填开采工作面的本质特征。对创新性成果4和5有重要贡献，主持或参与发表代表作8；主持或参与完成知识产权3，9，10。 |
| 周文武 | 4 | 无 | 副教授 | 西安科技大学 | 西安科技大学 | 担任项目主要完成人之一，开发了新型胶凝材料，水化动力学机理研究，对充填材料相关流动与力学特性进行了数值模拟。对创新性成果1、2和3有重要贡献，主持发表代表作4；主持或参与完成知识产权9，10。 |
| 王美 | 5 | 无 | 副教授 | 西安科技大学 | 西安科技大学 | 担任项目主要完成人之一，研究了充填材料流动特性及力学性能。对创新性成果3和4有重要贡献，主持或参与发表代表作1，5；主持或参与完成知识产权1，5，6，7，8，9，10。 |
| 唐仁龙 | 6 | 无 | 工程师 | 西安科技大学 | 西安科技大学 | 担任项目主要完成人之一，确定了榆阳区条带充填开采的基准材料、充填材料基准配比与充填体强度基准指标。对创新性成果1和3有重要贡献，参与发表代表作8；参与完成知识产权3，9，10。 |
| 张波 | 7 | 无 | 副教授 | 西安科技大学 | 西安科技大学 | 担任项目主要完成人之一，建立了充填体力学特性测定与数值模拟模型。对创新性成果2和3有重要贡献，主持或参与发表代表作1，2，3；主持或参与完成知识产权1，4，5，6，7，8，9，10。 |
| 王湃 | 8 | 无 | 副教授 | 西安科技大学 | 西安科技大学 | 担任项目主要完成人之一，开发基于ERT技术的充填管道堵塞可视化监测系统。对创新性研究成果3有重要贡献，主持或参与发表代表作6，7；主持或参与完成知识产权1，4，5，6，7，8，9，10。 |
| 秦学斌 | 9 | 无 | 副教授 | 西安科技大学 | 西安科技大学 | 担任项目主要完成人之一，开发了基于微观图像结构的充填体力学表征软件。对创新性研究成果3有重要贡献，主持或参与发表代表作7；主持或参与完成知识产权1，4，5，6，7，8，9，10。 |

八、主要完成单位情况

1.西安科技大学

作为本项目的依托单位，西安科技大学为项目的顺利完成并取得优异成绩做出了重要贡献，表现为：1）组织并完成了项目策划和实施工作；2）为项目的顺利实施提供了人力资源与优质的工作环境与场所；3）提供了本项目所需的设备、能源、图书资料和数据库等资源；4）为本项目提供配套经费支持。

2.陕西西矿工程勘察设计有限公司

重点参与了本项目实施过程中充填工艺的设计工作，串联了项目科研成果向实际工业应用转化落地。

3.圣拓（陕西）矿业有限公司

重点参与了本项目实施过程中工业实验的现场勘察工作，确定了项目所涉工业实验的地质条件，促进了项目的顺利实施。

4.榆林市上河煤矿

重点参与了本项目的工业实验的实施，为工业实验的实施提供了现场实验实施人员、实验场地、设施及必要的经费支持。

5.榆林市榆阳区常兴煤矿

重点参与了本项目的工业实验的实施，为工业实验的实施提供了现场实验实施人员、实验场地、设施及必要的经费支持。

6.榆林市榆阳区泰普煤业有限公司

重点参与了本项目的工业实验的实施，为工业实验的实施提供了现场实验实施人员、实验场地、设施及必要的经费支持。

7.榆林泰发祥矿业有限公司

重点参与了本项目的科研实验的实施，为本项目前期预研探索及后期研发攻关提供了一定的经费支持。

8.榆林市榆阳区农垦榆卜界煤矿

重点参与了本项目的工业实验的实施，为工业实验的实施提供了现场实验实施人员、实验场地、设施及必要的经费支持。

九、完成人合作关系说明

项目实施期间，项目主要完成人周文武、王美、张波、王湃及秦学斌依托于主持人刘浪教授牵头组建的矿山功能性充填理论与技术团队开展了基于陕北典型冶金工业固体废弃物无害化处理、减量化处置与资源化利用及西部典型生态脆弱区浅埋煤层矿井窄条带充填开采方面的基础研究工作，开发了镁渣基矿用充填材料及充填开采成套工艺，建立了充填管道多相流检测的多源异构ERT/UCT双模态层析检测方法，揭示了管道堵塞过程中流速、压力等参数的变化规律，实现了对即将发生的堵塞、泄漏事故进行预警。邵小平、李龙清及唐仁龙合作构建了“窄条带”充填保水开采技术体系，推进了研究成果在陕北典型生态脆弱区落地转化。综上，项目主持人及主要完成人合作完成了项目的研究工作，主要取得成果如下：

1. 刘浪/1、邵小平/2、李龙清/3、周文武/4、王美/5、唐仁龙/6、张波/7、王湃/8、秦学斌/9合作完成了依托项目的鉴定，鉴定结论为国际领先。

- 刘浪/1、王美/5合作发表代表性论文1，5；合作完成知识产权1，4，5，6，7，8，9，10。

- 刘浪/1、张波/7合作发表代表性论文1，2，3；合作完成知识产权1，4，5，6，7，8，9，10。

4. 周文武/4发表代表性论文4；刘浪/1、周文武/4合作完成知识产权9，10。

5. 刘浪/1、王湃/8合作发表代表性论文6，7；合作完成知识产权1，4，5，6，7，8，9，10。

6. 刘浪/1、秦学斌/9合作发表代表性论文7；合作完成知识产权1，4，5，6，7，8，9，10。

7. 邵小平/2、李龙清/3、唐仁龙/6合作发表代表性论文8；邵小平/2完成知识产权2，合作完成知识产权9，10。

8. 刘浪/1、王美/5、张波/7、王湃/8、秦学斌/9合作完成主要知识产权1、5、6、7、8。

9. 李龙清/3、唐仁龙/6合作完成主要知识产权3。

10. 刘浪/1、张波/7、王湃/8、秦学斌/9合作完成主要知识产权4。

11. 刘浪/1、邵小平/2、李龙清/3、周文武/4、王美/5、唐仁龙/6、张波/7、王湃/8、秦学斌/9合作完成主要知识产权9、10。